ФОТОПРИЁМНИК В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН СВЕТА НА ОСНОВЕ CdTe-SiO2-Si-Al С ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ

Алимов Н.Э., Абдурасулова С.О., Имомова С.М., Отажонов С.М., Якубова Ш.К.

Ферганский Государственный Университет. г. Фергана. Узбекистан

Создано перспективная пара на основе теллурида кадмия полученного на оксидированной поверхности кремния легированной бором [1]. При этом CdTe легировано с примесью серебра, меди которые дают глубокие уровни в запрещенной зоне CdTe. При внедрении примесных атомов фоточувствительность расширяется в ультрафиолетовую область, включая ИК – излучение, при этом в крупноблочных поликристаллических плёнках p – CdTe с ростом концентрации глубоких примесей, возрастает не только ток короткого замыкания (Iкз), но и коэффициент полезного действия (η) [2].

Здесь рассматривается влияние внешнего поля в статическом режиме и под действием коронного разряда, приложенного между слоем CdTe и оксидированной кристаллической пластиной Si легированной бором на фоточувствительность плёнки CdTe в диапазоне длин волн света 0,4-3,1 мкм. Измерялись спектральные зависимости тока короткого замыкания (Iкз) и удельной фотопроводимости пленок CdTe. Найдено, что спектры Iкз обладают ярко выраженными максимумами (1,06 мкм для одной полярности и 0,7 мкм для другой полярности фото – ЭДС). С увеличением напряжения коронной разрядки (Uкр>80В) и статического электрического поля (Uвн>100В) фоточувствительность возрастает в максимуме более 100 раз, а частота инверсии Iкз смещается в коротковолновую область спектра и постепенно инверсия исчезает.

Для качественного описания механизма явления электронного переноса, протекающего в структуре CdTe-SiO2-Si-Al, в условиях приложенного внешнего постоянного электрического напряжения, в которой стационарный ток представляет собой из потока туннелирующих электронов из зоны проводимости полупроводника CdTe в зону проводимости полупроводника Si через слой окисла SiO2, из зоны проводимости полупроводника в глубокий уровень, находящейся в диэлектрике.

Туннельное просачивание носителей тока из плёнки CdTe в глубокие уровни диэлектрика из окисла кремния приводит к изменению степени заполнения как медленных поверхностных состояний, так и глубоких ловушек. А это, в зависимости от величины встроенного заряда, видоизменяет потенциального рельефа плёнки исследуемой структуры и следовательно, скорость фотогенерации будет зависеть от величины встроенного заряда, т. е. от напряженности внешнего поляризующего диэлектрик, электрического поля. Это означает, что величина фото-ЭДС, обусловленная степенью асимметрии потенциального рельефа плёнки CdTe, можно управлять поперечным внешним электрическим полем и коронным разрядом.

Гетероструктура CdTe-SiO2-Si-Al может работать в качестве отдельного фотоприёмника (в области 0,4-3,1 мкм), а также в качестве составной части матричного прибора, что позволяет управлять как спектральной фоточувствительностью, с сохранением селективности. Это открывает новые возможности, при обработке информации. Так как обеспечивается приём сигналов с его выхода различной спектральной фоточувствительностью, согласованное с излучателем, что актуально при создании новых полупроводниковых приборов с изменяемой спектральной характеристикой.

Литература

1. K. Akbarov, M S.M. Otajonov, N. Alimov. Third international conference. “Physical and chemical principles of formation and modification of micro- and nanostructures”. Kharkiv, Ukraine , 2009

2. S.Zh. Karazhanov. J. Appl. Phys., 89 (8), 3707 (2001).