- ЛЕГИРОВАНИЕ КРЕМНИЯ ДОНОРНЫМИ ЦЕНТРАМИ МАГНИЯ

- Ю.А. Астров1), В.Б. Шуман1), А.Н. Лодыгин1), Л.М. Порцель1), В.Н. Шастин2), С.Г. Павлов3), N. Deßmann4), H.-W. Hübers3,4), N.V. Abrosimov5), В.А. Козлов6)

- 1)Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

- 2)Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

- 3)Institute of Planetary Research, German Aerospace Center, Berlin, Germany

- 4) Institut für Optik und Atomäre Physik, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany

- 5)Leibniz Institute for Crystal Growth, Berlin, Germany

- 6)НПО ФИД-Техника, Санкт-Петербург

Легированный магнием кремний перспективен для получения стимулированного излучения за счет внутрицентровых переходов в ансамбле нейтральных доноров примеси [1]. Одно из требований к материалу излучателя состоит в достаточно высокой концентрации центров Mg0 (≈ 1015 cm-3) в образцах.

Магний вводился в пластины монокристаллического БЗП кремния p-типа с исходным удельным сопротивлением в диапазоне (0.45-10)∙103 Ω∙cm. Легирование проводилось с применением высокотемпературной диффузии примеси в отпаянных кварцевых ампулах в вакууме или атмосфере аргона. Использовался т.н.”sandwich” метод с предварительным нанесением Mg на поверхность пластин методом термического испарения в вакууме. Исследовались различные режимы введения примеси в кристаллы. Результат легирования определялся путем измерений эффекта Холла в температурном диапазоне T = 78-300 K. Изучались также распределения удельного сопротивления по глубине легированной пластины и низкотемпературные спектры поглощения образцов.

На рисунках приведен пример полученных данных: температурная зависимость концентрации свободных электронов, найденная с помощью эффекта Холла (совместно с расчетной кривой), и низкотемпературный спектр поглощения образца в области переходов центра Mg0. Использованная технология обеспечивает, таким образом, концентрацию доноров Mg0, которая требуется для исследований эффекта стимулированного излучения на рассматриваемых центрах примеси.

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-02-00638.

Литература

- В.Н. Шастин, В.В. Цыпленков, Р.Х. Жукавин, К.А. Ковалевский, Ю.А. Астров, H.-W. Hübers, S.G. Pavlov. Неравновесные состояния и возможность стимулированного ИК-излучения донорами Mg в кремнии. // Труды XYIII Международного симпозиума ”Нанофизика и наноэлектроника”, т. 2, 2014 с.678-679.