- СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ ПСЕВДОМОРФНЫХ GeSi СЛОЕВ

- А.И. Никифоров1,2), В.А. Тимофеев, С.А. Тийс, О.П. Пчеляков1,2)

- 1) Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

- 2) Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет, Томск

Гетеросистема Ge/Si представляет интерес, как с точки зрения удобной модельной системы для исследования влияния упругих деформаций, создаваемых несоответствием параметров решетки Ge и Si, на гетероэпитаксию, так и с точки зрения совместимости со стандартной Si технологией. В работе [1] представлены данные по реконструкции поверхности при осаждении чистого Ge на Si. Состояние поверхности характеризуется образованием реконструкции (2xN) на поверхности GexSi1-x в дополнение к реконструкции (2x1) [2]. Вследствие сегрегации Ge, (2xN) реконструкция начинает появляться, обеспечивая ослабление деформации сжатия, возникающей из-за несоответствия параметра решетки Si и Ge [3].

С помощью регистрации картины дифракции быстрых электронов исследован тип сверхструктуры (2xN) в диапазоне составов от 20 до 100 %. Горизонтальный профиль интенсивности ДБЭ картины позволяет рассчитать фактор n в реконструкции (2xN). Число N достигает минимального значения около 8 для чистой пленки Ge, в то время как для пленок GeSi число N возрастает от 8 до 14 с уменьшением содержания Ge.

Рис. 1. Диаграмма изменения числа N в сверхструктуре в течение роста GexSi1-x на Si для различного содержания Ge в слое твердого раствора в зависимости от температуры.

Реконструкция поверхности, а с ней и сверхструктура, зависит от температуры роста пленок GexSi1-x. На рис. 1 показана диаграмма, описывающая изменение периодичности от температуры. Точки на графике, для одного и того же состава, определяют значение периодичности N, которое фиксируется по ДБЭ картине при появлении реконструкции (2xN), причем, число N может иметь все целые значения от 14 до 8. Однако, как показал эксперимент, первоначальное значение N понижается с ростом температуры. К примеру, при температуре 400°С периодичность N=14 для слоя Ge0.2Si0.8 толщиной 10 нм. Увеличение температуры до 500°С приводит к уменьшению N до 10 при толщине слоя твердого раствора 5 нм. В диапазоне температур 400-700°С периодичность изменяет значения от 14 до 8 для пленки Ge0.2Si0.8. Повышение температуры приводит к быстрому изменению концентрации Ge и число N, которое при этом фиксируется по картине ДБЭ и измеряется, уменьшается вплоть до периодичности N=8, которая характерна для чистого Ge. Уменьшение периодичности и толщины пленки GexSi1-x подтверждает эффект сегрегации Ge.

Литература

1. Feng Liu, Fang Wu and M. G. Lagally, Chem. Rev. Effect of strain on structure and morphology of ultrathin Ge films on Si (001). Chem. Rev. 1997. V. 97. P. 1045-1061.

2. D.B. Migas, et al. Evolution of the Ge∕Si (001) wetting layer during Si overgrowth and crossover between thermodynamic and kinetic behavior. Phys. Rev. B.2004. V. 69. P. 235318.

3. L.W. Guo, et al. Critical Ge concentration for 2xn reconstruction appearing on GeSi covered Si (100). Surf. Sci., 1998. V. 406, P. 592-596.