- ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ В МЕХАНИЧЕСКИХ
И ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ НАНОСТРУКТУР

- Н.Н. Герасименко1,2), Д.И. Смирнов1,2), А.А. Чамов3), А.В. Заблоцкий4)

- 1)Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Зеленоград

- 2)Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

- 3)ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон», Москва, Зеленоград

- 4)Московский физико-технический институт (государственный университет), Московская область, Долгопрудный

Понимание и разработка физических механизмов механических характеристик, таких как микротвердость, эволюция микронапряжений, преципитация, позволит расширить область применения перспективных наноматериалов на основе кремния. В настоящее время известно, что изменение механических характеристик обусловлено в значительной степени характером микроструктуры в наноматериале. Также недавно установлено, что механические и пластические свойства наноматериалов существенно зависят от размера наночастиц [1]. Настоящая работа преследует цель обобщения и описания механизмов взаимодействия и накопления структурных дефектов и определения роли развитой поверхности материала в данных процессах. В соответствии с этим основное внимание уделено рассмотрению физических эффектов изменения механических свойств наноматериалов, связанных с размерными пороговыми явлениями и структурными особенностями, в частности накоплением структурных дефектов в радиационных технологических процессах.

Возможность контролируемого изменения и управления механическими свойствами нанокристаллических и нанокомпозитных материалов позволит достичь значительных успехов в области физического материаловедения наноструктурированных материалов электроники и наноэлектромеханических систем (НЭМС).

В рамках данной работы исследовались следующие объекты. Изучены волнообразные наплавы на стенках кратера травления фокусированным ионным пучком [2]. При этом показано, что при достаточной плотности ионного тока наружный слой этих стенок становится аморфным. Исследован размерный порог проявления пластических свойств у трапециевидного протяженного гребня, вытравленного в монокристаллическом кремнии. Также рассмотрен процесс перемещения наноразмерных дефектных образований по поверхности монокристаллического подложки при подведении кантилевера в контактном режиме.

Для описания механических явлений и структурно-фазовых превращений в нанообъектах важно рассмотрение размерных пороговых эффектов, связанных с возрастанием роли процессов взаимодействия границ зерен наноматериала и структурных дефектных комплексов. Границы могут выступать не только в качестве стока для дефектов, но и накапливать их, что прежде всего выражается в аморфизации и пластическом течении материала за счет наличия в данных областях избыточных подвижных дефектных комплексов. Причем избыточные дефекты могут быть введены за счет внешнего воздействия, которым в частности может выступать ионное облучение. Таким образом, в рамках предлагаемого единого подхода, рассматривающего взаимодействие подвижных дефектов с границами наноразмерных объектов, можно развивать описание различных физических явлений, таких как аморфизация и пластическое течение наноматериалов.

Литература

- Plasticity in small-sized metallic systems: Intrinsic versus extrinsic size effect / D. Jang and J. R. Greer // Progress in Materials Science. – 2011. – Vol. 56(6). – P. 654–724.

- Герасименко Н.Н., Чамов А.А., Медетов Н.А., Ханин В.А. Особенности формирования рельефа при травлении кремния фокусированным ионным пучком // Письма в ЖТФ. – 2010. – Т. 36. – Вып. 21. – С. 38–45.