ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ С УЧЕТОМ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

М.Ш. Курбонов, Х.Б. Ашуров, Б.М. Абдурахманов

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН Республики Узбекистан, Ташкент

В республике Узбекистан начато производство технического кремния (ТК) объемом 12 тыс. тонн в год в г. Навои и ~ 5 тыс. тонн в год в промзоне г. Ангрена. Оба производства базируются на жильный кварц и стандартные углеродсодержащие восстановители, включая импортируемые на основе березового древевесного угля.

Жильный кварц, например, Заргарского проявления характеризуется не только высокой чистотой, но и практическим отсутствием примеси бора, что делает его привлекательным для получения ТК не только как сырья для солнечной энергетики, но и сырья для микроэлектроники. Однако геологический район этого и других проявлений, мощность и своеобразие залегания кварцевых жил, спаянных с гранитами, крайне затрудняют его механизированную добычу и требуют больших затрат ручного труда. Это обстоятельство, а также необходимость импортозамещения древесного угля обусловило постановку работ по оценке возможности применения для выплавки ТК местных кварцевых песков (КП) и природного газа, метана, CH4. С использованием упомянутого исходного сырья, а также операции предварительного брикетирования КП, подвергаемого промывке и доводке до чистоты по содержанию SiO2 98,5 %  со связующим на основе натриевого жидкого стекла отработана технология устойчивого получения ТК марки Кр0.

Приводятся данные независимой экспертизы чистоты жильного кварца, кварцитов и КП из различных месторождений, а также полученного из них ТК, в том числе, в технологических процессах с частичной или полной заменой твердого углеродистого восстановителя метаном.